 [image: image1.png]santek



   
 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: унитазы, бачки смывные, 
изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019
Продукт не подлежит обязательной сертификации
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370

 
Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                     Количество мест: 12,15
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93          (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Механическая прочность (унитаз)
	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс
	Соответствует

	4
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	5
	Функциональные свойства изделий

- проверка унитазов на смыв

  с помощью бумаги                  
	Не менее 4 из 5 смывов
	4 -5 смывов


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):
[image: image2.png]santek



    
 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: унитазы, бачки смывные, 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019
Продукт не подлежит обязательной сертификации
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370


Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                   Количество мест: 12,15
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93           (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Механическая прочность (унитаз)
	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс
	Соответствует

	4
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	5
	Функциональные свойства изделий

- проверка унитазов на смыв

  с помощью бумаги                  
	Не менее 4 из 5 смывов
	4 -5 смывов


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):

[image: image3.png]santek



    
                  
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: умывальники 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019
Продукт не подлежит обязательной сертификации
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370


Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                     Количество мест:  15,18,24,60,70
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93          (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение фарфор

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Механическая прочность  
	Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс
	Соответствует

	4
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	5
	 Водопоглощение фаянс                  
	Не более 12 %
	8,5% - 9,5%


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):
[image: image4.png]santek



    
                  
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: умывальники, 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019
Продукт не подлежит обязательной сертификации
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370


Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                   Количество мест:  15,18,24,60,70
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93          (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение фарфор

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Механическая прочность  
	Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс
	Соответствует

	4
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	5
	Водопоглощение фаянс

	Не более 12 %

	8,5%-9,5%


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):

[image: image5.png]santek



    
                  
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: пьедесталы для умывальников, 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019

Продукт не подлежит обязательной сертификации
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370


Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                     Количество мест:  30,48
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93           (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение фарфор

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	
	
	
	

	
	
	
	


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):
[image: image6.png]santek



    
                 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____________
Изделия санитарные керамические: пьедесталы для умывальников, 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93 (п.1-6,8,9), ТУ №23.42.10-002-94088828-2019

Продукт не подлежит обязательной сертификации

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг не более 370


Класс материалов








первый 

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон.
                     Количество мест:  30,48
	№№

п/п
	Наименование показателя
	Норма по ГОСТ 15167-93           (п.1-6,8,9)
ТУ №23.42.10-002-94088828
	Фактическое значение

	1
	Внешний вид изделий
	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен
	Соответствует

	2
	Водопоглощение фарфор

	Не более 1 %

	0,5%-0,8%

	3
	Термическая стойкость изделий
	Должны быть термически стойкими
	Соответствует

	
	
	
	

	
	
	
	


       Дата изготовления:                                                  Контролер (подпись):
ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 





ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 





ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 





ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 





ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 





ООО «КЕРАМИКА»


428020, Россия, Чувашская Республика,


г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А





                                 








